Предприятие изготовитель:

# ООО «ВОДсток», Россия,

# 690105,г. Владивосток.

# ИНН 2543097180

Паспорт изделия

Лоток полимер-композитный ЛПК 200 Н 225

ТУ 5772-001-102575452-2015

1. Условное обозначение изделия:  ЛПК 200 Н 225  ТУ 5772-001-102575452-2015.

2. Лоток изготовлен из полимерно-композитной смеси, методом горячего прессования.

3. Настоящий стандарт рекомендуется для использования проектными организациями при разработке проектной и технической документации на изготовление и применение лотков водоотводных из композиционных полимерных материалов при строительстве реконструкции и ремонте автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.

4. Лоток выполнен в общеклиматическом исполнении и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 50º С до плюс 50º С.

5.Срок службы изделия  - 15 лет.

внешний вид:

Рис.1, Рис.2.

Лист 1.

основные технические характеристики:

| Наименование | Рис.1 Рис.2 |
| --- | --- |
|  | ЛПК 200 Н 225 |
| Номинальная нагрузка на ЛВ, кН | 400 (до 40 тонн) |
| Масса общая, кг | 13 |
| Высота ЛВ общая, мм | 225 |
| Длина ЛВ общая, мм | 620 |
| Ширина ЛВ общая, мм | 250 |
| Проходное сечение, см² | 400 |
| Ширина гидравлического сечения, мм | 200 |
| Водопоглащение, % | 0,3 |
| Морозостойкость | F100 |
| Паспорт изделия* | 1 |

*Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию изделий.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

Кол-во изделий в партии:________________________

Дата реализации__________________

_________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица)

М.П.

Лист 2.